Номер выработки: 1

Интервал отбора, м: 1.50 – 1.70

07-1-20-ИГИ.ТП

Номер ИГЭ: 2

Лабораторный номер: 5101

Наименование грунта: Суглинок легк. тверд. непросадочн. среднедеформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. порис-тости, д.е. | Коэф. водонасыщ., д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности,% | Показатель текучестид.е. | После опыта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  | природн. |  | водонасыщ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W, % | , г/см3 | W, % | , г/см3 |
| 1.93 | 1.63 | 2.71 | 0.66 | 0.75 | 18.4 | 30.6 | 18.6 | 12.00 | -0.02 |  |  |  |  |

Состояние образца: природной влажности и водонасыщенный

Структура грунта: не нарушена

Результаты испытания

| Верти-кальное давление, МПа | Относитель-ная дефор-мация, д.е. | Коэффициент пористости, д.е. | Относитель-ная деформ (замоч.), д.е. | Коэффициент пористости (замоч.), д.е. | Относитель-ная проса-дочность, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | e | 1 | ez | sl |
| 0.0 | 0.0000 | 0.66 | 0.0000 | 0.66 | 0.0000 |
| 0.025 | 0.0120 | 0.64 | 0.0150 | 0.64 | 0.0030 |
| 0.05 | 0.0200 | 0.63 | 0.0220 | 0.63 | 0.0020 |
| 0.1 | 0.0330 | 0.61 | 0.0370 | 0.60 | 0.0040 |
| 0.2 | 0.0480 | 0.58 | 0.0540 | 0.57 | 0.0060 |
| 0.3 | 0.0600 | 0.56 | 0.0660 | 0.55 | 0.0060 |
| 0.3 | 0.0630 | 0.56 |  |  | 0.0060 |

| Ступень давления, МПа | Коэф. уплотне-ния, МПа-1 | Модуль деф. компр., МПа | Модуль деф. с moed, МПа | Коэф. уплотнения (зам.), МПа-1 | Модуль деф. компр. (зам.), МПа | Модуль деф. с moed (зам.), МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 - 0.025 | 0.80 | 1.25 | 5.5 | 1.00 | 1.00 | 4.4 |
| 0.025 - 0.05 | 0.53 | 1.88 | 8.3 | 0.47 | 2.14 | 9.5 |
| 0.05 - 0.1 | 0.43 | 2.31 | 10.2 | 0.50 | 2.00 | 8.9 |
| 0.1 - 0.2 | 0.25 | 4.00 | 17.7 | 0.28 | 3.53 | 15.7 |
| 0.2 - 0.3 | 0.20 | 5.00 | 22.2 | 0.20 | 5.00 | 22.2 |
| 0.3 - 0.3 |  |  |  |  |  |  |

График  = f(P)

Одометрический модуль деформации E0.1-0.2, МПа: 6.67

Модуль деформации компрессионный E0.1-0.2, МПа: 4.00

Модуль деформации с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 17.7

Одометрический модуль деформации (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа: 5.88

Модуль деформации компрессионный (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа: 3.53

Модуль деформации(водонасыщ) с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 15.7

Относительная просадочность при P=0.3 МПа: 0.0060

Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:

Влажность набухания (ПНГ), %:

Давление набухания (ПНГ), МПа:

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

Номер выработки: 2

Интервал отбора, м: 3.00 – 3.20

07-1-20-ИГИ.ТП

Номер ИГЭ: 2

Лабораторный номер: 5103

Наименование грунта: Суглинок тяжел. полутверд. непросадочн. среднедеформ. незасол.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. порис-тости, д.е. | Коэф. водонасыщ., д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности,% | Показатель текучестид.е. | После опыта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  | природн. |  | водонасыщ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W, % | , г/см3 | W, % | , г/см3 |
| 1.90 | 1.62 | 2.72 | 0.68 | 0.70 | 17.4 | 30.4 | 17.2 | 13.20 | 0.02 |  |  |  |  |

Состояние образца: природной влажности и водонасыщенный

Структура грунта: не нарушена

Результаты испытания

| Верти-кальное давление, МПа | Относитель-ная дефор-мация, д.е. | Коэффициент пористости, д.е. | Относитель-ная деформ (замоч.), д.е. | Коэффициент пористости (замоч.), д.е. | Относитель-ная проса-дочность, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | e | 1 | ez | sl |
| 0.0 | 0.0000 | 0.68 | 0.0000 | 0.68 | 0.0000 |
| 0.025 | 0.0100 | 0.66 | 0.0130 | 0.66 | 0.0030 |
| 0.05 | 0.0180 | 0.65 | 0.0210 | 0.65 | 0.0030 |
| 0.1 | 0.0320 | 0.63 | 0.0360 | 0.62 | 0.0040 |
| 0.2 | 0.0440 | 0.61 | 0.0500 | 0.60 | 0.0060 |
| 0.3 | 0.0520 | 0.59 | 0.0600 | 0.58 | 0.0080 |
| 0.3 | 0.0570 | 0.58 |  |  | 0.0080 |

| Ступень давления, МПа | Коэф. уплотне-ния, МПа-1 | Модуль деф. компр., МПа | Модуль деф. с moed, МПа | Коэф. уплотнения (зам.), МПа-1 | Модуль деф. компр. (зам.), МПа | Модуль деф. с moed (зам.), МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 - 0.025 | 0.67 | 1.50 | 6.5 | 0.87 | 1.15 | 5.0 |
| 0.025 - 0.05 | 0.54 | 1.88 | 8.1 | 0.54 | 1.88 | 8.1 |
| 0.05 - 0.1 | 0.47 | 2.14 | 9.3 | 0.50 | 2.00 | 8.7 |
| 0.1 - 0.2 | 0.20 | 5.00 | 21.7 | 0.24 | 4.29 | 18.6 |
| 0.2 - 0.3 | 0.13 | 7.50 | 32.6 | 0.17 | 6.00 | 26.1 |
| 0.3 - 0.3 |  |  |  |  |  |  |

График  = f(P)

Одометрический модуль деформации E0.1-0.2, МПа: 8.33

Модуль деформации компрессионный E0.1-0.2, МПа: 5.00

Модуль деформации с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 21.7

Одометрический модуль деформации (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа: 7.14

Модуль деформации компрессионный (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа: 4.29

Модуль деформации(водонасыщ) с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 18.6

Относительная просадочность при P=0.3 МПа: 0.0080

Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:

Влажность набухания (ПНГ), %:

Давление набухания (ПНГ), МПа:

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

омер выработки: 6

Интервал отбора, м: 4.50 – 4.70

07-1-20-ИГИ.ТП

Номер ИГЭ: 2

Лабораторный номер: 5115

Наименование грунта: Суглинок тяжел. тверд. среднедеформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. порис-тости, д.е. | Коэф. водонасыщ., д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности,% | Показатель текучестид.е. | После опыта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  | природн. |  | водонасыщ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W, % | , г/см3 | W, % | , г/см3 |
| 1.93 | 1.60 | 2.72 | 0.70 | 0.79 | 20.3 | 34.2 | 21.5 | 12.70 | -0.09 |  |  |  |  |

Состояние образца: природной влажности

Структура грунта: не нарушена

Результаты испытания

| Верти-кальное давление, МПа | Относитель-ная дефор-мация, д.е. | Коэффициент пористости, д.е. | Относитель-ная деформ (замоч.), д.е. | Коэффициент пористости (замоч.), д.е. | Относитель-ная проса-дочность, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | e | 1 | ez | sl |
| 0.0 | 0.0000 | 0.70 |  |  |  |
| 0.025 | 0.0100 | 0.68 |  |  |  |
| 0.05 | 0.0180 | 0.66 |  |  |  |
| 0.1 | 0.0300 | 0.64 |  |  |  |
| 0.2 | 0.0420 | 0.62 |  |  |  |
| 0.3 | 0.0500 | 0.61 |  |  |  |

| Ступень давления, МПа | Коэф. уплотне-ния, МПа-1 | Модуль деф. компр., МПа | Модуль деф. с moed, МПа | Коэф. уплотнения (зам.), МПа-1 | Модуль деф. компр. (зам.), МПа | Модуль деф. с moed (зам.), МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 - 0.025 | 0.68 | 1.50 | 6.4 |  |  |  |
| 0.025 - 0.05 | 0.54 | 1.88 | 8.0 |  |  |  |
| 0.05 - 0.1 | 0.41 | 2.50 | 10.7 |  |  |  |
| 0.1 - 0.2 | 0.20 | 5.00 | 21.4 |  |  |  |
| 0.2 - 0.3 | 0.14 | 7.50 | 32.0 |  |  |  |

График  = f(P)

Одометрический модуль деформации E0.1-0.2, МПа: 8.33

Модуль деформации компрессионный E0.1-0.2, МПа: 5.00

Модуль деформации с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 21.4

Одометрический модуль деформации (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации компрессионный (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации(водонасыщ) с учетом moed E0.1-0.2, МПа:

Относительная просадочность при P= МПа:

Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:

Влажность набухания (ПНГ), %:

Давление набухания (ПНГ), МПа:

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

Номер выработки: 8

Интервал отбора, м: 2.00 – 2.20

07-1-20-ИГИ.ТП

Номер ИГЭ: 2

Лабораторный номер: 5118

Наименование грунта: Суглинок тяжел. тверд. непросадочн. среднедеформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. порис-тости, д.е. | Коэф. водонасыщ., д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности,% | Показатель текучестид.е. | После опыта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  | природн. |  | водонасыщ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W, % | , г/см3 | W, % | , г/см3 |
| 1.87 | 1.58 | 2.72 | 0.72 | 0.69 | 18.3 | 32.1 | 19.4 | 12.70 | -0.09 |  |  |  |  |

Состояние образца: природной влажности и водонасыщенный

Структура грунта: не нарушена

Результаты испытания

| Верти-кальное давление, МПа | Относитель-ная дефор-мация, д.е. | Коэффициент пористости, д.е. | Относитель-ная деформ (замоч.), д.е. | Коэффициент пористости (замоч.), д.е. | Относитель-ная проса-дочность, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | e | 1 | ez | sl |
| 0.0 | 0.0000 | 0.72 | 0.0000 | 0.72 | 0.0000 |
| 0.025 | 0.0090 | 0.71 | 0.0110 | 0.70 | 0.0020 |
| 0.05 | 0.0170 | 0.69 | 0.0200 | 0.69 | 0.0030 |
| 0.1 | 0.0320 | 0.67 | 0.0350 | 0.66 | 0.0030 |
| 0.2 | 0.0450 | 0.64 | 0.0510 | 0.63 | 0.0060 |
| 0.3 | 0.0540 | 0.63 | 0.0600 | 0.62 | 0.0060 |
| 0.3 | 0.0580 | 0.62 |  |  | 0.0060 |

| Ступень давления, МПа | Коэф. уплотне-ния, МПа-1 | Модуль деф. компр., МПа | Модуль деф. с moed, МПа | Коэф. уплотнения (зам.), МПа-1 | Модуль деф. компр. (зам.), МПа | Модуль деф. с moed (зам.), МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 - 0.025 | 0.62 | 1.67 | 6.9 | 0.76 | 1.36 | 5.7 |
| 0.025 - 0.05 | 0.55 | 1.87 | 7.8 | 0.62 | 1.67 | 6.9 |
| 0.05 - 0.1 | 0.52 | 2.00 | 8.3 | 0.52 | 2.00 | 8.3 |
| 0.1 - 0.2 | 0.22 | 4.62 | 19.1 | 0.28 | 3.75 | 15.5 |
| 0.2 - 0.3 | 0.15 | 6.67 | 27.6 | 0.15 | 6.67 | 27.6 |
| 0.3 - 0.3 |  |  |  |  |  |  |

График  = f(P)

Одометрический модуль деформации E0.1-0.2, МПа: 7.69

Модуль деформации компрессионный E0.1-0.2, МПа: 4.62

Модуль деформации с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 19.1

Одометрический модуль деформации (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа: 6.25

Модуль деформации компрессионный (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа: 3.75

Модуль деформации(водонасыщ) с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 15.5

Относительная просадочность при P=0.3 МПа: 0.0060

Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:

Влажность набухания (ПНГ), %:

Давление набухания (ПНГ), МПа:

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

Номер выработки: 11

Интервал отбора, м: 7.50 – 7.70

07-1-20-ИГИ.ТП

Номер ИГЭ: 2

Лабораторный номер: 5131

Наименование грунта: Суглинок тяжел. тверд. среднедеформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. порис-тости, д.е. | Коэф. водонасыщ., д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности,% | Показатель текучестид.е. | После опыта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  | природн. |  | водонасыщ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W, % | , г/см3 | W, % | , г/см3 |
| 1.96 | 1.64 | 2.72 | 0.66 | 0.81 | 19.6 | 32.4 | 20.2 | 12.20 | -0.05 |  |  |  |  |

Состояние образца: природной влажности

Структура грунта: не нарушена

Результаты испытания

| Верти-кальное давление, МПа | Относитель-ная дефор-мация, д.е. | Коэффициент пористости, д.е. | Относитель-ная деформ (замоч.), д.е. | Коэффициент пористости (замоч.), д.е. | Относитель-ная проса-дочность, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | e | 1 | ez | sl |
| 0.0 | 0.0000 | 0.66 |  |  |  |
| 0.025 | 0.0110 | 0.64 |  |  |  |
| 0.05 | 0.0200 | 0.63 |  |  |  |
| 0.1 | 0.0330 | 0.60 |  |  |  |
| 0.2 | 0.0440 | 0.59 |  |  |  |
| 0.3 | 0.0530 | 0.57 |  |  |  |

| Ступень давления, МПа | Коэф. уплотне-ния, МПа-1 | Модуль деф. компр., МПа | Модуль деф. с moed, МПа | Коэф. уплотнения (зам.), МПа-1 | Модуль деф. компр. (зам.), МПа | Модуль деф. с moed (зам.), МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 - 0.025 | 0.73 | 1.36 | 6.1 |  |  |  |
| 0.025 - 0.05 | 0.60 | 1.67 | 7.4 |  |  |  |
| 0.05 - 0.1 | 0.43 | 2.31 | 10.3 |  |  |  |
| 0.1 - 0.2 | 0.18 | 5.45 | 24.3 |  |  |  |
| 0.2 - 0.3 | 0.15 | 6.67 | 29.7 |  |  |  |

График  = f(P)

Одометрический модуль деформации E0.1-0.2, МПа: 9.09

Модуль деформации компрессионный E0.1-0.2, МПа: 5.45

Модуль деформации с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 24.3

Одометрический модуль деформации (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации компрессионный (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации(водонасыщ) с учетом moed E0.1-0.2, МПа:

Относительная просадочность при P= МПа:

Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:

Влажность набухания (ПНГ), %:

Давление набухания (ПНГ), МПа:

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

Номер выработки: 12

Интервал отбора, м: 1.50 – 1.70

07-1-20-ИГИ.ТП

Номер ИГЭ: 2

Лабораторный номер: 5132

Наименование грунта: Суглинок тяжел. тверд. непросадочн. среднедеформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. порис-тости, д.е. | Коэф. водонасыщ., д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности,% | Показатель текучестид.е. | После опыта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  | природн. |  | водонасыщ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W, % | , г/см3 | W, % | , г/см3 |
| 1.88 | 1.60 | 2.72 | 0.70 | 0.68 | 17.3 | 32.1 | 18.7 | 13.40 | -0.10 |  |  |  |  |

Состояние образца: природной влажности и водонасыщенный

Структура грунта: не нарушена

Результаты испытания

| Верти-кальное давление, МПа | Относитель-ная дефор-мация, д.е. | Коэффициент пористости, д.е. | Относитель-ная деформ (замоч.), д.е. | Коэффициент пористости (замоч.), д.е. | Относитель-ная проса-дочность, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | e | 1 | ez | sl |
| 0.0 | 0.0000 | 0.70 | 0.0000 | 0.70 | 0.0000 |
| 0.025 | 0.0140 | 0.67 | 0.0170 | 0.67 | 0.0030 |
| 0.05 | 0.0240 | 0.66 | 0.0280 | 0.65 | 0.0040 |
| 0.1 | 0.0350 | 0.64 | 0.0400 | 0.63 | 0.0050 |
| 0.2 | 0.0490 | 0.61 | 0.0560 | 0.60 | 0.0070 |
| 0.3 | 0.0600 | 0.60 | 0.0680 | 0.58 | 0.0080 |
| 0.3 | 0.0650 | 0.59 |  |  | 0.0080 |

| Ступень давления, МПа | Коэф. уплотне-ния, МПа-1 | Модуль деф. компр., МПа | Модуль деф. с moed, МПа | Коэф. уплотнения (зам.), МПа-1 | Модуль деф. компр. (зам.), МПа | Модуль деф. с moed (зам.), МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 - 0.025 | 0.95 | 1.07 | 4.6 | 1.15 | 0.88 | 3.8 |
| 0.025 - 0.05 | 0.68 | 1.50 | 6.4 | 0.75 | 1.36 | 5.8 |
| 0.05 - 0.1 | 0.37 | 2.73 | 11.6 | 0.41 | 2.50 | 10.7 |
| 0.1 - 0.2 | 0.24 | 4.29 | 18.3 | 0.27 | 3.75 | 16.0 |
| 0.2 - 0.3 | 0.19 | 5.45 | 23.3 | 0.20 | 5.00 | 21.3 |
| 0.3 - 0.3 |  |  |  |  |  |  |

График  = f(P)

Одометрический модуль деформации E0.1-0.2, МПа: 7.14

Модуль деформации компрессионный E0.1-0.2, МПа: 4.29

Модуль деформации с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 18.3

Одометрический модуль деформации (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа: 6.25

Модуль деформации компрессионный (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа: 3.75

Модуль деформации(водонасыщ) с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 16.0

Относительная просадочность при P=0.3 МПа: 0.0080

Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:

Влажность набухания (ПНГ), %:

Давление набухания (ПНГ), МПа:

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

Номер выработки: 13

Интервал отбора, м: 2.50 – 2.70

07-1-20-ИГИ.ТП

Номер ИГЭ: 2

Лабораторный номер: 5134

Наименование грунта: Суглинок тяжел. тверд. непросадочн. среднедеформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. порис-тости, д.е. | Коэф. водонасыщ., д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности,% | Показатель текучестид.е. | После опыта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  | природн. |  | водонасыщ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W, % | , г/см3 | W, % | , г/см3 |
| 1.86 | 1.60 | 2.72 | 0.71 | 0.64 | 16.6 | 33.8 | 18.1 | 15.70 | -0.10 |  |  |  |  |

Начало испытания: 06.02.2020 0:00:00	Состояние образца: природной влажности и водонасыщенный

Окончание испытания: 06.02.2020 0:00:00	Структура грунта: не нарушена

Результаты испытания

| Верти-кальное давление, МПа | Относитель-ная дефор-мация, д.е. | Коэффициент пористости, д.е. | Относитель-ная деформ (замоч.), д.е. | Коэффициент пористости (замоч.), д.е. | Относитель-ная проса-дочность, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | e | 1 | ez | sl |
| 0.0 | 0.0000 | 0.71 | 0.0000 | 0.71 | 0.0000 |
| 0.025 | 0.0120 | 0.68 | 0.0140 | 0.68 | 0.0020 |
| 0.05 | 0.0210 | 0.67 | 0.0240 | 0.66 | 0.0030 |
| 0.1 | 0.0330 | 0.65 | 0.0370 | 0.64 | 0.0040 |
| 0.2 | 0.0480 | 0.62 | 0.0540 | 0.61 | 0.0060 |
| 0.3 | 0.0570 | 0.61 | 0.0620 | 0.60 | 0.0050 |
| 0.3 | 0.0600 | 0.60 |  |  | 0.0050 |

| Ступень давления, МПа | Коэф. уплотне-ния, МПа-1 | Модуль деф. компр., МПа | Модуль деф. с moed, МПа | Коэф. уплотнения (зам.), МПа-1 | Модуль деф. компр. (зам.), МПа | Модуль деф. с moed (зам.), МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 - 0.025 | 0.82 | 1.25 | 5.3 | 0.95 | 1.07 | 4.5 |
| 0.025 - 0.05 | 0.61 | 1.67 | 7.0 | 0.68 | 1.50 | 6.3 |
| 0.05 - 0.1 | 0.41 | 2.50 | 10.6 | 0.44 | 2.31 | 9.7 |
| 0.1 - 0.2 | 0.26 | 4.00 | 16.9 | 0.29 | 3.53 | 14.9 |
| 0.2 - 0.3 | 0.15 | 6.67 | 28.2 | 0.14 | 7.50 | 31.7 |
| 0.3 - 0.3 |  |  |  |  |  |  |

График  = f(P)

Одометрический модуль деформации E0.1-0.2, МПа: 6.67

Модуль деформации компрессионный E0.1-0.2, МПа: 4.00

Модуль деформации с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 16.9

Одометрический модуль деформации (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа: 5.88

Модуль деформации компрессионный (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа: 3.53

Модуль деформации(водонасыщ) с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 14.9

Относительная просадочность при P=0.3 МПа: 0.0050

Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:

Влажность набухания (ПНГ), %:

Давление набухания (ПНГ), МПа:

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

Номер выработки: 14

Интервал отбора, м: 4.50 – 4.70

07-1-20-ИГИ.ТП

Номер ИГЭ: 2

Лабораторный номер: 5137

Наименование грунта: Суглинок тяжел. тверд. среднедеформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. порис-тости, д.е. | Коэф. водонасыщ., д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности,% | Показатель текучестид.е. | После опыта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  | природн. |  | водонасыщ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W, % | , г/см3 | W, % | , г/см3 |
| 1.94 | 1.60 | 2.72 | 0.70 | 0.83 | 21.3 | 35.6 | 22.4 | 13.20 | -0.08 |  |  |  |  |

Состояние образца: природной влажности

Структура грунта: не нарушена

Результаты испытания

| Верти-кальное давление, МПа | Относитель-ная дефор-мация, д.е. | Коэффициент пористости, д.е. | Относитель-ная деформ (замоч.), д.е. | Коэффициент пористости (замоч.), д.е. | Относитель-ная проса-дочность, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | e | 1 | ez | sl |
| 0.0 | 0.0000 | 0.70 |  |  |  |
| 0.025 | 0.0140 | 0.68 |  |  |  |
| 0.05 | 0.0250 | 0.66 |  |  |  |
| 0.1 | 0.0410 | 0.63 |  |  |  |
| 0.2 | 0.0520 | 0.61 |  |  |  |
| 0.3 | 0.0610 | 0.60 |  |  |  |

| Ступень давления, МПа | Коэф. уплотне-ния, МПа-1 | Модуль деф. компр., МПа | Модуль деф. с moed, МПа | Коэф. уплотнения (зам.), МПа-1 | Модуль деф. компр. (зам.), МПа | Модуль деф. с moed (зам.), МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 - 0.025 | 0.95 | 1.07 | 4.6 |  |  |  |
| 0.025 - 0.05 | 0.75 | 1.36 | 5.8 |  |  |  |
| 0.05 - 0.1 | 0.54 | 1.87 | 8.0 |  |  |  |
| 0.1 - 0.2 | 0.19 | 5.45 | 23.2 |  |  |  |
| 0.2 - 0.3 | 0.15 | 6.67 | 28.3 |  |  |  |

График  = f(P)

Одометрический модуль деформации E0.1-0.2, МПа: 9.09

Модуль деформации компрессионный E0.1-0.2, МПа: 5.45

Модуль деформации с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 23.2

Одометрический модуль деформации (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации компрессионный (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации(водонасыщ) с учетом moed E0.1-0.2, МПа:

Относительная просадочность при P= МПа:

Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:

Влажность набухания (ПНГ), %:

Давление набухания (ПНГ), МПа:

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

Номер выработки: 16

Интервал отбора, м: 5.00 – 5.20

07-1-20-ИГИ.ТП

Номер ИГЭ: 2

Лабораторный номер: 5141

Наименование грунта: Суглинок тяжел. тверд. среднедеформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. порис-тости, д.е. | Коэф. водонасыщ., д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности,% | Показатель текучестид.е. | После опыта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  | природн. |  | водонасыщ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W, % | , г/см3 | W, % | , г/см3 |
| 1.94 | 1.59 | 2.72 | 0.71 | 0.84 | 22.0 | 35.3 | 22.8 | 12.50 | -0.06 |  |  |  |  |

Состояние образца: природной влажности

Структура грунта: не нарушена

Результаты испытания

| Верти-кальное давление, МПа | Относитель-ная дефор-мация, д.е. | Коэффициент пористости, д.е. | Относитель-ная деформ (замоч.), д.е. | Коэффициент пористости (замоч.), д.е. | Относитель-ная проса-дочность, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | e | 1 | ez | sl |
| 0.0 | 0.0000 | 0.71 |  |  |  |
| 0.025 | 0.0110 | 0.69 |  |  |  |
| 0.05 | 0.0200 | 0.68 |  |  |  |
| 0.1 | 0.0340 | 0.65 |  |  |  |
| 0.2 | 0.0460 | 0.63 |  |  |  |
| 0.3 | 0.0550 | 0.62 |  |  |  |

| Ступень давления, МПа | Коэф. уплотне-ния, МПа-1 | Модуль деф. компр., МПа | Модуль деф. с moed, МПа | Коэф. уплотнения (зам.), МПа-1 | Модуль деф. компр. (зам.), МПа | Модуль деф. с moed (зам.), МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 - 0.025 | 0.75 | 1.36 | 5.7 |  |  |  |
| 0.025 - 0.05 | 0.62 | 1.67 | 7.0 |  |  |  |
| 0.05 - 0.1 | 0.48 | 2.14 | 9.0 |  |  |  |
| 0.1 - 0.2 | 0.21 | 5.00 | 21.0 |  |  |  |
| 0.2 - 0.3 | 0.15 | 6.67 | 28.0 |  |  |  |

График  = f(P)

Одометрический модуль деформации E0.1-0.2, МПа: 8.33

Модуль деформации компрессионный E0.1-0.2, МПа: 5.00

Модуль деформации с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 21.0

Одометрический модуль деформации (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации компрессионный (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации(водонасыщ) с учетом moed E0.1-0.2, МПа:

Относительная просадочность при P= МПа:

Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:

Влажность набухания (ПНГ), %:

Давление набухания (ПНГ), МПа:

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

Номер выработки: 17

Интервал отбора, м: 3.00 – 3.20

07-1-20-ИГИ.ТП

Номер ИГЭ: 2

Лабораторный номер: 5142

Наименование грунта: Суглинок тяжел. тверд. непросадочн. среднедеформ. незасол.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. порис-тости, д.е. | Коэф. водонасыщ., д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности,% | Показатель текучестид.е. | После опыта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  | природн. |  | водонасыщ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W, % | , г/см3 | W, % | , г/см3 |
| 1.90 | 1.60 | 2.72 | 0.70 | 0.72 | 18.6 | 33.3 | 19.4 | 13.90 | -0.06 |  |  |  |  |

Состояние образца: природной влажности и водонасыщенный

Структура грунта: не нарушена

Результаты испытания

| Верти-кальное давление, МПа | Относитель-ная дефор-мация, д.е. | Коэффициент пористости, д.е. | Относитель-ная деформ (замоч.), д.е. | Коэффициент пористости (замоч.), д.е. | Относитель-ная проса-дочность, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | e | 1 | ez | sl |
| 0.0 | 0.0000 | 0.70 | 0.0000 | 0.70 | 0.0000 |
| 0.025 | 0.0130 | 0.68 | 0.0150 | 0.67 | 0.0020 |
| 0.05 | 0.0220 | 0.66 | 0.0260 | 0.65 | 0.0040 |
| 0.1 | 0.0400 | 0.63 | 0.0450 | 0.62 | 0.0050 |
| 0.2 | 0.0520 | 0.61 | 0.0600 | 0.60 | 0.0080 |
| 0.3 | 0.0620 | 0.59 | 0.0680 | 0.58 | 0.0060 |
| 0.3 | 0.0650 | 0.59 |  |  | 0.0060 |

| Ступень давления, МПа | Коэф. уплотне-ния, МПа-1 | Модуль деф. компр., МПа | Модуль деф. с moed, МПа | Коэф. уплотнения (зам.), МПа-1 | Модуль деф. компр. (зам.), МПа | Модуль деф. с moed (зам.), МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 - 0.025 | 0.88 | 1.15 | 4.9 | 1.02 | 1.00 | 4.3 |
| 0.025 - 0.05 | 0.61 | 1.67 | 7.1 | 0.75 | 1.36 | 5.8 |
| 0.05 - 0.1 | 0.61 | 1.67 | 7.1 | 0.65 | 1.58 | 6.7 |
| 0.1 - 0.2 | 0.20 | 5.00 | 21.3 | 0.25 | 4.00 | 17.0 |
| 0.2 - 0.3 | 0.17 | 6.00 | 25.6 | 0.14 | 7.50 | 32.0 |
| 0.3 - 0.3 |  |  |  |  |  |  |

График  = f(P)

Одометрический модуль деформации E0.1-0.2, МПа: 8.33

Модуль деформации компрессионный E0.1-0.2, МПа: 5.00

Модуль деформации с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 21.3

Одометрический модуль деформации (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа: 6.67

Модуль деформации компрессионный (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа: 4.00

Модуль деформации(водонасыщ) с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 17.0

Относительная просадочность при P=0.3 МПа: 0.0060

Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:

Влажность набухания (ПНГ), %:

Давление набухания (ПНГ), МПа:

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

Номер выработки: 3

Интервал отбора, м: 1.50 – 1.70

07-1-20-ИГИ.ТП

Номер ИГЭ: 4

Лабораторный номер: 5105

Наименование грунта: Суглинок легк. тугопластич. среднедеформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. порис-тости, д.е. | Коэф. водонасыщ., д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности,% | Показатель текучестид.е. | После опыта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  | природн. |  | водонасыщ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W, % | , г/см3 | W, % | , г/см3 |
| 1.84 | 1.50 | 2.71 | 0.80 | 0.75 | 22.3 | 28.6 | 17.2 | 11.40 | 0.45 |  |  |  |  |

Состояние образца: природной влажности

Структура грунта: не нарушена

Результаты испытания

| Верти-кальное давление, МПа | Относитель-ная дефор-мация, д.е. | Коэффициент пористости, д.е. | Относитель-ная деформ (замоч.), д.е. | Коэффициент пористости (замоч.), д.е. | Относитель-ная проса-дочность, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | e | 1 | ez | sl |
| 0.0 | 0.0000 | 0.80 |  |  |  |
| 0.025 | 0.0170 | 0.77 |  |  |  |
| 0.05 | 0.0320 | 0.74 |  |  |  |
| 0.1 | 0.0470 | 0.72 |  |  |  |
| 0.2 | 0.0620 | 0.69 |  |  |  |
| 0.3 | 0.0750 | 0.67 |  |  |  |

| Ступень давления, МПа | Коэф. уплотне-ния, МПа-1 | Модуль деф. компр., МПа | Модуль деф. с moed, МПа | Коэф. уплотнения (зам.), МПа-1 | Модуль деф. компр. (зам.), МПа | Модуль деф. с moed (зам.), МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 - 0.025 | 1.22 | 0.88 | 3.1 |  |  |  |
| 0.025 - 0.05 | 1.08 | 1.00 | 3.5 |  |  |  |
| 0.05 - 0.1 | 0.54 | 2.00 | 7.0 |  |  |  |
| 0.1 - 0.2 | 0.27 | 4.00 | 13.9 |  |  |  |
| 0.2 - 0.3 | 0.23 | 4.62 | 16.1 |  |  |  |

График  = f(P)

Одометрический модуль деформации E0.1-0.2, МПа: 6.67

Модуль деформации компрессионный E0.1-0.2, МПа: 4.00

Модуль деформации с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 13.9

Одометрический модуль деформации (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации компрессионный (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации(водонасыщ) с учетом moed E0.1-0.2, МПа:

Относительная просадочность при P= МПа:

Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:

Влажность набухания (ПНГ), %:

Давление набухания (ПНГ), МПа:

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

Номер выработки: 3

Интервал отбора, м: 3.00 – 3.20

07-1-20-ИГИ.ТП

Номер ИГЭ: 4

Лабораторный номер: 5107

Наименование грунта: Суглинок легк. тугопластич. среднедеформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. порис-тости, д.е. | Коэф. водонасыщ., д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности,% | Показатель текучестид.е. | После опыта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  | природн. |  | водонасыщ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W, % | , г/см3 | W, % | , г/см3 |
| 1.88 | 1.54 | 2.71 | 0.76 | 0.79 | 22.3 | 28.4 | 17.1 | 11.30 | 0.46 |  |  |  |  |

Состояние образца: природной влажности

Структура грунта: не нарушена

Результаты испытания

| Верти-кальное давление, МПа | Относитель-ная дефор-мация, д.е. | Коэффициент пористости, д.е. | Относитель-ная деформ (замоч.), д.е. | Коэффициент пористости (замоч.), д.е. | Относитель-ная проса-дочность, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | e | 1 | ez | sl |
| 0.0 | 0.0000 | 0.76 |  |  |  |
| 0.025 | 0.0150 | 0.74 |  |  |  |
| 0.05 | 0.0260 | 0.72 |  |  |  |
| 0.1 | 0.0410 | 0.69 |  |  |  |
| 0.2 | 0.0570 | 0.66 |  |  |  |
| 0.3 | 0.0690 | 0.64 |  |  |  |

| Ступень давления, МПа | Коэф. уплотне-ния, МПа-1 | Модуль деф. компр., МПа | Модуль деф. с moed, МПа | Коэф. уплотнения (зам.), МПа-1 | Модуль деф. компр. (зам.), МПа | Модуль деф. с moed (зам.), МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 - 0.025 | 1.06 | 1.00 | 3.9 |  |  |  |
| 0.025 - 0.05 | 0.78 | 1.36 | 5.3 |  |  |  |
| 0.05 - 0.1 | 0.53 | 2.00 | 7.7 |  |  |  |
| 0.1 - 0.2 | 0.28 | 3.75 | 14.5 |  |  |  |
| 0.2 - 0.3 | 0.21 | 5.00 | 19.4 |  |  |  |

График  = f(P)

Одометрический модуль деформации E0.1-0.2, МПа: 6.25

Модуль деформации компрессионный E0.1-0.2, МПа: 3.75

Модуль деформации с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 14.5

Одометрический модуль деформации (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации компрессионный (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации(водонасыщ) с учетом moed E0.1-0.2, МПа:

Относительная просадочность при P= МПа:

Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:

Влажность набухания (ПНГ), %:

Давление набухания (ПНГ), МПа:

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

Номер выработки: 3

Интервал отбора, м: 4.70 – 4.90

07-1-20-ИГИ.ТП

Номер ИГЭ: 4

Лабораторный номер: 5109

Наименование грунта: Суглинок легк. тугопластич. среднедеформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. порис-тости, д.е. | Коэф. водонасыщ., д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности,% | Показатель текучестид.е. | После опыта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  | природн. |  | водонасыщ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W, % | , г/см3 | W, % | , г/см3 |
| 1.84 | 1.53 | 2.71 | 0.77 | 0.72 | 20.5 | 24.8 | 17.0 | 7.80 | 0.45 |  |  |  |  |

Состояние образца: природной влажности

Структура грунта: не нарушена

Результаты испытания

| Верти-кальное давление, МПа | Относитель-ная дефор-мация, д.е. | Коэффициент пористости, д.е. | Относитель-ная деформ (замоч.), д.е. | Коэффициент пористости (замоч.), д.е. | Относитель-ная проса-дочность, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | e | 1 | ez | sl |
| 0.0 | 0.0000 | 0.77 |  |  |  |
| 0.025 | 0.0140 | 0.75 |  |  |  |
| 0.05 | 0.0260 | 0.73 |  |  |  |
| 0.1 | 0.0380 | 0.71 |  |  |  |
| 0.2 | 0.0540 | 0.68 |  |  |  |
| 0.3 | 0.0650 | 0.66 |  |  |  |

| Ступень давления, МПа | Коэф. уплотне-ния, МПа-1 | Модуль деф. компр., МПа | Модуль деф. с moed, МПа | Коэф. уплотнения (зам.), МПа-1 | Модуль деф. компр. (зам.), МПа | Модуль деф. с moed (зам.), МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 - 0.025 | 0.99 | 1.07 | 4.0 |  |  |  |
| 0.025 - 0.05 | 0.85 | 1.25 | 4.7 |  |  |  |
| 0.05 - 0.1 | 0.43 | 2.50 | 9.4 |  |  |  |
| 0.1 - 0.2 | 0.28 | 3.75 | 14.1 |  |  |  |
| 0.2 - 0.3 | 0.20 | 5.45 | 20.5 |  |  |  |

График  = f(P)

Одометрический модуль деформации E0.1-0.2, МПа: 6.25

Модуль деформации компрессионный E0.1-0.2, МПа: 3.75

Модуль деформации с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 14.1

Одометрический модуль деформации (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации компрессионный (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации(водонасыщ) с учетом moed E0.1-0.2, МПа:

Относительная просадочность при P= МПа:

Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:

Влажность набухания (ПНГ), %:

Давление набухания (ПНГ), МПа:

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

Номер выработки: 4

Интервал отбора, м: 3.00 – 3.20

07-1-20-ИГИ.ТП

Номер ИГЭ: 4

Лабораторный номер: 5111

Наименование грунта: Суглинок легк. полутверд. среднедеформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. порис-тости, д.е. | Коэф. водонасыщ., д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности,% | Показатель текучестид.е. | После опыта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  | природн. |  | водонасыщ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W, % | , г/см3 | W, % | , г/см3 |
| 1.81 | 1.54 | 2.71 | 0.76 | 0.62 | 17.5 | 26.1 | 15.1 | 11.00 | 0.22 |  |  |  |  |

Состояние образца: природной влажности

Структура грунта: не нарушена

Результаты испытания

| Верти-кальное давление, МПа | Относитель-ная дефор-мация, д.е. | Коэффициент пористости, д.е. | Относитель-ная деформ (замоч.), д.е. | Коэффициент пористости (замоч.), д.е. | Относитель-ная проса-дочность, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | e | 1 | ez | sl |
| 0.0 | 0.0000 | 0.76 |  |  |  |
| 0.025 | 0.0180 | 0.73 |  |  |  |
| 0.05 | 0.0350 | 0.70 |  |  |  |
| 0.1 | 0.0450 | 0.68 |  |  |  |
| 0.2 | 0.0610 | 0.65 |  |  |  |
| 0.3 | 0.0740 | 0.63 |  |  |  |

| Ступень давления, МПа | Коэф. уплотне-ния, МПа-1 | Модуль деф. компр., МПа | Модуль деф. с moed, МПа | Коэф. уплотнения (зам.), МПа-1 | Модуль деф. компр. (зам.), МПа | Модуль деф. с moed (зам.), МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 - 0.025 | 1.27 | 0.83 | 3.3 |  |  |  |
| 0.025 - 0.05 | 1.20 | 0.88 | 3.4 |  |  |  |
| 0.05 - 0.1 | 0.35 | 3.00 | 11.7 |  |  |  |
| 0.1 - 0.2 | 0.28 | 3.75 | 14.7 |  |  |  |
| 0.2 - 0.3 | 0.23 | 4.62 | 18.0 |  |  |  |

График  = f(P)

Одометрический модуль деформации E0.1-0.2, МПа: 6.25

Модуль деформации компрессионный E0.1-0.2, МПа: 3.75

Модуль деформации с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 14.7

Одометрический модуль деформации (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации компрессионный (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации(водонасыщ) с учетом moed E0.1-0.2, МПа:

Относительная просадочность при P= МПа:

Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:

Влажность набухания (ПНГ), %:

Давление набухания (ПНГ), МПа:

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

Номер выработки: 8

Интервал отбора, м: 7.50 – 7.70

07-1-20-ИГИ.ТП

Номер ИГЭ: 4

Лабораторный номер: 5120

Наименование грунта: Суглинок легк. тугопластич. среднедеформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. порис-тости, д.е. | Коэф. водонасыщ., д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности,% | Показатель текучестид.е. | После опыта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  | природн. |  | водонасыщ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W, % | , г/см3 | W, % | , г/см3 |
| 1.82 | 1.50 | 2.71 | 0.81 | 0.72 | 21.3 | 28.4 | 17.3 | 11.10 | 0.36 |  |  |  |  |

Состояние образца: природной влажности

Структура грунта: не нарушена

Результаты испытания

| Верти-кальное давление, МПа | Относитель-ная дефор-мация, д.е. | Коэффициент пористости, д.е. | Относитель-ная деформ (замоч.), д.е. | Коэффициент пористости (замоч.), д.е. | Относитель-ная проса-дочность, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | e | 1 | ez | sl |
| 0.0 | 0.0000 | 0.81 |  |  |  |
| 0.025 | 0.0160 | 0.78 |  |  |  |
| 0.05 | 0.0300 | 0.75 |  |  |  |
| 0.1 | 0.0450 | 0.72 |  |  |  |
| 0.2 | 0.0630 | 0.69 |  |  |  |
| 0.3 | 0.0750 | 0.67 |  |  |  |

| Ступень давления, МПа | Коэф. уплотне-ния, МПа-1 | Модуль деф. компр., МПа | Модуль деф. с moed, МПа | Коэф. уплотнения (зам.), МПа-1 | Модуль деф. компр. (зам.), МПа | Модуль деф. с moed (зам.), МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 - 0.025 | 1.16 | 0.94 | 3.2 |  |  |  |
| 0.025 - 0.05 | 1.01 | 1.07 | 3.7 |  |  |  |
| 0.05 - 0.1 | 0.54 | 2.00 | 6.9 |  |  |  |
| 0.1 - 0.2 | 0.33 | 3.33 | 11.5 |  |  |  |
| 0.2 - 0.3 | 0.22 | 5.00 | 17.2 |  |  |  |

График  = f(P)

Одометрический модуль деформации E0.1-0.2, МПа: 5.56

Модуль деформации компрессионный E0.1-0.2, МПа: 3.33

Модуль деформации с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 11.5

Одометрический модуль деформации (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации компрессионный (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации(водонасыщ) с учетом moed E0.1-0.2, МПа:

Относительная просадочность при P= МПа:

Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:

Влажность набухания (ПНГ), %:

Давление набухания (ПНГ), МПа:

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

Номер выработки: 8

Интервал отбора, м: 9.00 – 9.20

07-1-20-ИГИ.ТП

Номер ИГЭ: 4

Лабораторный номер: 5122

Наименование грунта: Суглинок легк. тугопластич. среднедеформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэф. порис-тости, д.е. | Коэф. водонасыщ., д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности,% | Показатель текучестид.е. | После опыта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскат. |  |  | природн. |  | водонасыщ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W, % | , г/см3 | W, % | , г/см3 |
| 1.82 | 1.55 | 2.71 | 0.75 | 0.64 | 17.6 | 26.1 | 14.6 | 11.50 | 0.26 |  |  |  |  |

Состояние образца: природной влажности

Структура грунта: не нарушена

Результаты испытания

| Верти-кальное давление, МПа | Относитель-ная дефор-мация, д.е. | Коэффициент пористости, д.е. | Относитель-ная деформ (замоч.), д.е. | Коэффициент пористости (замоч.), д.е. | Относитель-ная проса-дочность, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | e | 1 | ez | sl |
| 0.0 | 0.0000 | 0.75 |  |  |  |
| 0.025 | 0.0160 | 0.72 |  |  |  |
| 0.05 | 0.0300 | 0.70 |  |  |  |
| 0.1 | 0.0470 | 0.67 |  |  |  |
| 0.2 | 0.0650 | 0.64 |  |  |  |
| 0.3 | 0.0780 | 0.61 |  |  |  |

| Ступень давления, МПа | Коэф. уплотне-ния, МПа-1 | Модуль деф. компр., МПа | Модуль деф. с moed, МПа | Коэф. уплотнения (зам.), МПа-1 | Модуль деф. компр. (зам.), МПа | Модуль деф. с moed (зам.), МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 - 0.025 | 1.12 | 0.94 | 3.7 |  |  |  |
| 0.025 - 0.05 | 0.98 | 1.07 | 4.3 |  |  |  |
| 0.05 - 0.1 | 0.60 | 1.76 | 7.0 |  |  |  |
| 0.1 - 0.2 | 0.32 | 3.33 | 13.3 |  |  |  |
| 0.2 - 0.3 | 0.23 | 4.62 | 18.4 |  |  |  |

График  = f(P)

Одометрический модуль деформации E0.1-0.2, МПа: 5.56

Модуль деформации компрессионный E0.1-0.2, МПа: 3.33

Модуль деформации с учетом moed E0.1-0.2, МПа: 13.3

Одометрический модуль деформации (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации компрессионный (водонасыщ) E0.1-0.2, МПа:

Модуль деформации(водонасыщ) с учетом moed E0.1-0.2, МПа:

Относительная просадочность при P= МПа:

Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:

Влажность набухания (ПНГ), %:

Давление набухания (ПНГ), МПа:

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.