| Номер выработки: 1 | Лабораторный номер: 5102 |
| --- | --- |
| Интервал отбора, м: 7.50 – 7.70 | Структура грунта: не нарушена |
| Номер ИГЭ: 2 |  |

Наименование грунта: Суглинок тяжел. тверд.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-2010 |
| --- | --- |
| Высота кольца 35 мм. |  |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэффи-циент пористости, д.е. | Степень влажности, д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности, % | Показатель текучести,д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскаты-вания |  |  |
| 1.95 | 1.61 | 2.72 | 0.69 | 0.84 | 21.2 | 35.4 | 22.4 | 13.00 | -0.09 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водонасыщенное |  |  |  |
| Вид среза | медленный консолидированный-дренированный срез |  |  |  |
| нормальное давление, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа |
| 0.1 | 0.025 | 0.062 |  |  |
| 0.2 | 0.037 | 0.093 |  |  |
| 0.3 | 0.050 | 0.125 |  |  |

| Угол внутреннего трения, градус | 17.48 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельное сцепление, кПа | 30.33 |  |

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

| Номер выработки: 5 | Лабораторный номер: 5113 |
| --- | --- |
| Интервал отбора, м: 3.00 – 3.20 | Структура грунта: не нарушена |
| Номер ИГЭ: 2 |  |

Наименование грунта: Суглинок тяжел. тверд.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-2010 |
| --- | --- |
| Высота кольца 35 мм. |  |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэффи-циент пористости, д.е. | Степень влажности, д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности, % | Показатель текучести,д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскаты-вания |  |  |
| 1.90 | 1.59 | 2.72 | 0.71 | 0.74 | 19.4 | 33.4 | 20.6 | 12.80 | -0.09 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водонасыщенное |  |  |  |
| Вид среза | медленный консолидированный-дренированный срез |  |  |  |
| нормальное давление, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа |
| 0.1 | 0.023 | 0.058 |  |  |
| 0.2 | 0.036 | 0.09 |  |  |
| 0.3 | 0.049 | 0.122 |  |  |

| Угол внутреннего трения, градус | 17.74 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельное сцепление, кПа | 26.00 |  |

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

| Номер выработки: 7 | Лабораторный номер: 5116 |
| --- | --- |
| Интервал отбора, м: 3.50 – 3.70 | Структура грунта: не нарушена |
| Номер ИГЭ: 2 |  |

Наименование грунта: Суглинок тяжел. тверд.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-2010 |
| --- | --- |
| Высота кольца 35 мм. |  |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэффи-циент пористости, д.е. | Степень влажности, д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности, % | Показатель текучести,д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскаты-вания |  |  |
| 1.88 | 1.60 | 2.72 | 0.70 | 0.68 | 17.3 | 33.1 | 18.2 | 14.90 | -0.06 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водонасыщенное |  |  |  |
| Вид среза | медленный консолидированный-дренированный срез |  |  |  |
| нормальное давление, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа |
| 0.1 | 0.023 | 0.058 |  |  |
| 0.2 | 0.036 | 0.09 |  |  |
| 0.3 | 0.050 | 0.126 |  |  |

| Угол внутреннего трения, градус | 18.78 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельное сцепление, кПа | 23.33 |  |

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

| Номер выработки: 9 | Лабораторный номер: 5125 |
| --- | --- |
| Интервал отбора, м: 5.00 – 5.20 | Структура грунта: не нарушена |
| Номер ИГЭ: 2 |  |

Наименование грунта: Суглинок тяжел. тверд.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-2010 |
| --- | --- |
| Высота кольца 35 мм. |  |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэффи-циент пористости, д.е. | Степень влажности, д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности, % | Показатель текучести,д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскаты-вания |  |  |
| 1.91 | 1.61 | 2.72 | 0.68 | 0.73 | 18.3 | 33.6 | 19.1 | 14.50 | -0.06 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водонасыщенное |  |  |  |
| Вид среза | медленный консолидированный-дренированный срез |  |  |  |
| нормальное давление, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа |
| 0.1 | 0.023 | 0.057 |  |  |
| 0.2 | 0.035 | 0.087 |  |  |
| 0.3 | 0.047 | 0.118 |  |  |

| Угол внутреннего трения, градус | 16.96 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельное сцепление, кПа | 26.33 |  |

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

| Номер выработки: 12 | Лабораторный номер: 5133 |
| --- | --- |
| Интервал отбора, м: 4.50 – 4.70 | Структура грунта: не нарушена |
| Номер ИГЭ: 2 |  |

Наименование грунта: Суглинок тяжел. тверд. незасол.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-2010 |
| --- | --- |
| Высота кольца 35 мм. |  |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэффи-циент пористости, д.е. | Степень влажности, д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности, % | Показатель текучести,д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскаты-вания |  |  |
| 1.95 | 1.59 | 2.72 | 0.71 | 0.86 | 22.5 | 37.6 | 23.0 | 14.60 | -0.03 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водонасыщенное |  |  |  |
| Вид среза | медленный консолидированный-дренированный срез |  |  |  |
| нормальное давление, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа |
| 0.1 | 0.020 | 0.05 |  |  |
| 0.2 | 0.032 | 0.08 |  |  |
| 0.3 | 0.042 | 0.106 |  |  |

| Угол внутреннего трения, градус | 15.64 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельное сцепление, кПа | 22.67 |  |

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

| Номер выработки: 15 | Лабораторный номер: 5140 |
| --- | --- |
| Интервал отбора, м: 4.50 – 4.70 | Структура грунта: не нарушена |
| Номер ИГЭ: 2 |  |

Наименование грунта: Суглинок тяжел. тверд.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-2010 |
| --- | --- |
| Высота кольца 35 мм. |  |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэффи-циент пористости, д.е. | Степень влажности, д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности, % | Показатель текучести,д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскаты-вания |  |  |
| 1.92 | 1.65 | 2.72 | 0.65 | 0.68 | 16.3 | 31.1 | 17.6 | 13.50 | -0.10 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водонасыщенное |  |  |  |
| Вид среза | медленный консолидированный-дренированный срез |  |  |  |
| нормальное давление, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа |
| 0.1 | 0.025 | 0.063 |  |  |
| 0.2 | 0.038 | 0.095 |  |  |
| 0.3 | 0.052 | 0.13 |  |  |

| Угол внутреннего трения, градус | 18.52 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельное сцепление, кПа | 29.00 |  |

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

| Номер выработки: 3 | Лабораторный номер: 5106 |
| --- | --- |
| Интервал отбора, м: 2.00 – 2.20 | Структура грунта: не нарушена |
| Номер ИГЭ: 4 |  |

Наименование грунта: Суглинок легк. тугопластич.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-2010 |
| --- | --- |
| Высота кольца 35 мм. |  |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэффи-циент пористости, д.е. | Степень влажности, д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности, % | Показатель текучести,д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскаты-вания |  |  |
| 1.83 | 1.52 | 2.71 | 0.78 | 0.71 | 20.4 | 26.4 | 16.2 | 10.20 | 0.41 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водонасыщенное |  |  |  |
| Вид среза | медленный консолидированный-дренированный срез |  |  |  |
| нормальное давление, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа |
| 0.1 | 0.019 | 0.048 |  |  |
| 0.2 | 0.033 | 0.082 |  |  |
| 0.3 | 0.044 | 0.11 |  |  |

| Угол внутреннего трения, градус | 17.22 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельное сцепление, кПа | 18.00 |  |

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

| Номер выработки: 3 | Лабораторный номер: 5108 |
| --- | --- |
| Интервал отбора, м: 4.00 – 4.20 | Структура грунта: не нарушена |
| Номер ИГЭ: 4 |  |

Наименование грунта: Суглинок легк. тугопластич.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-2010 |
| --- | --- |
| Высота кольца 35 мм. |  |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэффи-циент пористости, д.е. | Степень влажности, д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности, % | Показатель текучести,д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскаты-вания |  |  |
| 1.86 | 1.53 | 2.71 | 0.77 | 0.75 | 21.3 | 27.2 | 16.8 | 10.40 | 0.43 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водонасыщенное |  |  |  |
| Вид среза | медленный консолидированный-дренированный срез |  |  |  |
| нормальное давление, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа |
| 0.1 | 0.018 | 0.044 |  |  |
| 0.2 | 0.033 | 0.082 |  |  |
| 0.3 | 0.044 | 0.109 |  |  |

| Угол внутреннего трения, градус | 18.00 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельное сцепление, кПа | 13.33 |  |

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

| Номер выработки: 4 | Лабораторный номер: 5110 |
| --- | --- |
| Интервал отбора, м: 2.00 – 2.20 | Структура грунта: не нарушена |
| Номер ИГЭ: 4 |  |

Наименование грунта: Суглинок легк. тугопластич.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-2010 |
| --- | --- |
| Высота кольца 35 мм. |  |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэффи-циент пористости, д.е. | Степень влажности, д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности, % | Показатель текучести,д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскаты-вания |  |  |
| 1.80 | 1.54 | 2.71 | 0.76 | 0.61 | 17.2 | 23.2 | 14.3 | 8.90 | 0.33 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водонасыщенное |  |  |  |
| Вид среза | медленный консолидированный-дренированный срез |  |  |  |
| нормальное давление, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа |
| 0.1 | 0.021 | 0.052 |  |  |
| 0.2 | 0.034 | 0.085 |  |  |
| 0.3 | 0.048 | 0.12 |  |  |

| Угол внутреннего трения, градус | 18.78 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельное сцепление, кПа | 17.67 |  |

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

| Номер выработки: 4 | Лабораторный номер: 5111 |
| --- | --- |
| Интервал отбора, м: 3.00 – 3.20 | Структура грунта: не нарушена |
| Номер ИГЭ: 4 |  |

Наименование грунта: Суглинок легк. полутверд. среднедеформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-2010 |
| --- | --- |
| Высота кольца 35 мм. |  |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэффи-циент пористости, д.е. | Степень влажности, д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности, % | Показатель текучести,д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскаты-вания |  |  |
| 1.81 | 1.54 | 2.71 | 0.76 | 0.62 | 17.5 | 26.1 | 15.1 | 11.00 | 0.22 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водонасыщенное |  |  |  |
| Вид среза | медленный консолидированный-дренированный срез |  |  |  |
| нормальное давление, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа |
| 0.1 | 0.021 | 0.053 |  |  |
| 0.2 | 0.034 | 0.085 |  |  |
| 0.3 | 0.048 | 0.121 |  |  |

| Угол внутреннего трения, градус | 18.78 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельное сцепление, кПа | 18.33 |  |

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

| Номер выработки: 8 | Лабораторный номер: 5121 |
| --- | --- |
| Интервал отбора, м: 8.00 – 8.20 | Структура грунта: не нарушена |
| Номер ИГЭ: 4 |  |

Наименование грунта: Суглинок легк. тугопластич.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-2010 |
| --- | --- |
| Высота кольца 35 мм. |  |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэффи-циент пористости, д.е. | Степень влажности, д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности, % | Показатель текучести,д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскаты-вания |  |  |
| 1.82 | 1.54 | 2.71 | 0.76 | 0.66 | 18.5 | 23.6 | 16.0 | 7.60 | 0.33 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водонасыщенное |  |  |  |
| Вид среза | медленный консолидированный-дренированный срез |  |  |  |
| нормальное давление, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа |
| 0.1 | 0.019 | 0.047 |  |  |
| 0.2 | 0.034 | 0.086 |  |  |
| 0.3 | 0.047 | 0.118 |  |  |

| Угол внутреннего трения, градус | 19.54 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельное сцепление, кПа | 12.67 |  |

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

| Номер выработки: 8 | Лабораторный номер: 5122 |
| --- | --- |
| Интервал отбора, м: 9.00 – 9.20 | Структура грунта: не нарушена |
| Номер ИГЭ: 4 |  |

Наименование грунта: Суглинок легк. тугопластич. среднедеформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

| Диметр кольца 72 мм. | ГОСТ 12248-2010 |
| --- | --- |
| Высота кольца 35 мм. |  |

Физические свойства грунта

| Плотность грунта, г/см3 | Плотность сухого грунта, г/см3 | Плотность частиц, г/см3 | Коэффи-циент пористости, д.е. | Степень влажности, д.е. | Влажность, % |  |  | Число пластич-ности, % | Показатель текучести,д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | природная | на границе текучести | на границе раскаты-вания |  |  |
| 1.82 | 1.55 | 2.71 | 0.75 | 0.64 | 17.6 | 26.1 | 14.6 | 11.50 | 0.26 |

| График зависимости сопротивления срезу от норм. давления | График зависимости деформации от давления |
| --- | --- |

|  | Состояние грунта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водонасыщенное |  |  |  |
| Вид среза | медленный консолидированный-дренированный срез |  |  |  |
| нормальное давление, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа | срезающая нагрузка, кН | касательное напряжение, МПа |
| 0.1 | 0.020 | 0.05 |  |  |
| 0.2 | 0.032 | 0.08 |  |  |
| 0.3 | 0.046 | 0.115 |  |  |

| Угол внутреннего трения, градус | 18.00 |  |
| --- | --- | --- |
| Удельное сцепление, кПа | 16.67 |  |

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.